| Материал | т, МПа | Термобработка | Сфера применения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь0 | (100) | - | Для второстепенных элементов конструкций и неответственных деталей: настилы, арматура, подкладка, шайбы, перила, кожухи, обшивки и другие. |  |
| Сталь 10 | 180 | - | Детали, работающие при температуре от -40 до 450°С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, после химико-термической обработки - детали с высокой поверхностной твёрдостью при невысокой прочности сердцевины. |  |
| Сталь 15 | 180 | Нормализация | Болты, винты, крюки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности и работающие при температуре от -40 до 450°С; после ХТО - рычаги, кулачки, гайки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и невысокой прочности сердцевины. |  |
| Сталь 20 (20А) | 180 | Нормализация | После нормализации или без термообработки крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450°С под давлением, после ХТО - шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины. |  |
| Сталь 30 | 200 | Нормализация | Тяги, серьги, траверсы, рычаги, валы, звездочки, шпиндели, цилиндры прессов, соединительные муфты и другие детали невысокой прочности. |  |
| Сталь 40 | 750 | Закалка, отпуск 200 С | После улучшения - коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, маховики, зубчатые колеса, болты, оси и другие детали; после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ - детали средних размеров, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и повышенной износостойкости при малой деформации (длинные валы, ходовые валики, зубчатые колеса). |  |
| Сталь 40 | 380 | Закалка, отпуск 700 С | - // - |  |
| Сталь 40Х | 500 | Закалка 1000 С в масло, отпуск 700 С | оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, зубчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности. |  |
| Сталь 40Х | 710 | Закалка 1050 С воздух, отпуск 650 С выдержка 3 ч | - // - |  |
| Сталь 40Х13 | 500 | Закалка 1000 С в масло, отпуск 700 С | Режущий, мерительный инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров и другие детали, работающие при температуре до 400-450 °С, а также детали, работающие в коррозионных средах. Сталь коррозионно-стойкая мартенситного класса. |  |
| Сталь 40Х13 | 710 | Закалка 1050 С воздух, отпуск 650 С выдержка 3 ч | - // - |  |
| Сталь 65 | 780 | Закалка 830 °С, масло. Отпуск 470 °С. | рессоры, пружины и другие детали, от которых требуется повышенные прочностные и упрулие свойства, износостойкость; детали, работающие в условиях трения при наличии высоких статических и вибрационных нагрузок. |  |
| Сталь 65 | 650 | Закалка 830 °С, масло. Отпуск 600 °С. | - // - |  |
| http://weldworld.ru/index.php?pid=198 |  |  |  |  |

Свариваемость сталей

| ГОСТ | Марки стали | Заменитель | Свариваемость |
| --- | --- | --- | --- |
| 380-94 | Ст0 |  | Сваривается без ограничений |
|  | Ст2кп Ст2пс Ст2сп | Ст2сп Ст2пс | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | Ст3кп | Ст3пс | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | Ст3пс Ст3сп | Ст3сп Ст3пс | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | Ст3Гпс | Ст3пс Сталь 18Гпс | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | Ст4кп |  |  |
|  | Ст4пс | Ст4сп | Сваривается ограниченно |
|  | Ст5пс Ст5сп | Ст6сп Ст4сп | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | Ст6пс |  | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | Ст6сп | Ст5сп | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
| 801-78 | ШХ15 | Стали: ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ | Способ сварки КТС |
|  | ШХ15СГ | Стали: ХВГ, ШХ15, 9ХС, ХВСГ | Способ сварки КТС |
|  | ШХ4 |  | Способ сварки КТС |
| 1050-88 | 08 | Сталь 10 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 08кп 08пс | Сталь 08 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 10 | Стали: 08, 15, 08кп | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 10кп 10пс | Стали: 08кп, 15кп, 10 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 15 | Стали: 10, 20 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 15кп 15пс | Стали: 10кп, 20кп | Сваривается без ограничений |
|  | 18кп |  | Сваривается без ограничений |
|  | 20 | Сталь: 15, 20 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 20кп 20пс | Сталь: 15кп | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 25 | Сталь: 20, 30 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 30 | Стали: 25, 35 | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 35 | Стали: 30, 40, 35Г | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 40 | Стали: 35, 45, 40Г | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 45 | Стали: 40Х, 50, 50Г2 | Трудно - свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 50 | Стали: 45, 50Г, 50Г2, 55 | Трудно - свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 55 | Стали: 50, 60, 50Г | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 58 (55пп) | Стали: 30ХГТ, 20ХГНТР, 20ХН2М, 12ХНЗА, 18ХГТ | Не применяется для сварных конструкций |
| 1414-75 | А20 | Сталь А12 | Не применяется для сварных конструкций |
|  | А30 А40Г | Сталь: А40Г | Не применяется для сварных конструкций |
| 1435-90 | У7, У7А | Сталь: У8 | Не применяется для сварных конструкций |
|  | У8, У8А | Сталь: У7, У7А У10, У10А | Не применяется для сварных конструкций |
|  | У9, У9А | Стали: У7, У7А, У8, У8А | Не применяется для сварных конструкций |
|  | У10, У10А | Стали: У10, У10А | Не применяется для сварных конструкций |
| 4543-71 | 15Х | Сталь: 20Х | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 20Х | Сталь: 15Х, 20ХН, 18ХГТ | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 30Х | Сталь: 35Х | Ограниченно сваривается |
|  | 35Х | Сталь: 40Х | Ограниченно сваривается |
|  | 38ХА | Сталь: 40Х, 35Х | Трудно-свариваемая |
|  | 40Х | Сталь: 45Х, 35ХА, 40ХС | Трудно-свариваемая, необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 45Х | Сталь: 40Х, 45Х, 50ХН | Трудно-свариваемая, необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 50Х | Сталь: 40Х, 45Х, 50ХН | Трудно-свариваемая, необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 15Г 20Г | Сталь: 20Г, 20, 30Г | Хорошо свариваемая |
|  | 30Г | Сталь: 35, 40Г | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 35Г |  | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 40Г | Стали: 45, 40Х | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 45Г | Стали: 40Г, 50Г | Трудно-свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
|  | 50Г | Стали: 40Г, 50 | Трудно-свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
|  | 10Г2 | Сталь: 09Г2 | Сваривается без ограничений. |
|  | 35Г2 | Сталь: 40Х | Трудно-свариваемая. Требуется подогрев и последующая термообработка. |
|  | 40Г2 | Сталь: 45Г2, 60Г | Трудно-свариваемая. Требуется подогрев и последующая термообработка. |
|  | 45Г2 | Сталь: 50Г2 | Трудно-свариваемая. Требуется подогрев и последующая термообработка. |
|  | 50Г2 | Сталь: 45Г2, 60Г | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 47ГТ | Сталь: 40ХГРТ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 18ХГТ 25 | Сталь: 30ХГТ, 25ХГТ, 12ХН3А, 12Х2Н4А, 20ХН2М, 20ХГР | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 20ХГР | Сталь: 20ХН3А, 20ХН24, 18Х1Т, 12ХН2, 12ХН3А | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки |
|  | 25Х1Т | Сталь: 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ | Требуется последующая термообработка |
|  | 30ХГТ | Сталь: 18ХГТ, 20ХН2М, 25ХГТ, 12Х2Н4А | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 33ХС |  | Трудно-свариваемая |
|  | 38ХС 40ХС | Сталь: 40ХС, 38ХС, 35ХГТ | Трудно-свариваемая |
|  | 15ХФ | Сталь: 20ХФ | Сваривается без ограничений (способ КТС) |
|  | 40ХФА | Сталь: 40Х, 65Г, 50ХФА, 30Х3МФ | Трудно-свариваемая. Требуется подогрев и последующая термообработка. |
|  | 15ХМ |  | Сваривается без ограничений.Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 30ХМ 30ХМА | Сталь: 35ХМ, 35ХРА | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 35ХМ | Сталь: 40Х, 40ХН, 30ХН, 35ХГСА | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 38ХН |  | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 20ХН | Сталь: 15ХГ, 20ХНР, 18ХГТ | Ограниченно свариваемая. |
|  | 40ХН | Сталь: 45ХН, 50ХН, 38ХГН, 40Х, 35ХГФ, 40ХНР, 40ХНМ, 30ХГВТ | Трудно-свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 45ХН | Сталь: 40ХН | Трудно-свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
|  | 50ХН | Сталь: 40ХН, 60ХГ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 20ХНР | Сталь: 20ХН | Ограниченно свариваемая. Требуетсяподогрев и последующая термообработка. |
|  | 12ХН2 | Сталь: 20хнр, 20ХГНР, 12ХН3А, 18ХГТ, 20ХГР | Ограниченно свариваемая. Требуетсяподогрев и последующая термообработка. |
|  | 12ХН3А | Сталь: 12ХН2, 20ХН3А, 25ХГТ, 12Х2НА, 20ХНР | Ограниченно свариваемая. Требуетсяподогрев и последующая термообработка. |
|  | 20ХН3А | Сталь: 20ХГНР, 20ХНГ, 38ХА, 20ХГР | Ограниченно свариваемая. Требуетсяподогрев и последующая термообработка. |
|  | 12Х2Н4А | Сталь: 20ХГНР, 12ХН2, 20ХГР, 12ХН3А, 20Х2Н4А | Ограниченно свариваемая. Требуетсяподогрев и последующая термообработка. |
|  | 20Х2Н4А | Сталь: 20ХГНР, 20ХГНТР | Ограниченно свариваемая. Требуетсяподогрев и последующая термообработка. |
|  | 30ХН3А | Сталь: 30Х2ГН2, 34ХН2М | Ограниченно свариваемая. Требуетсяподогрев и последующая термообработка. |
|  | 20ХГСА | Сталь: 30ХГСА | Сваривается без ограничений |
|  | 25ХГСА | Сталь: 20ХГСА | Сваривается без ограничений |
|  | 30ХГС, 30ХН2МА | Сталь: 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 35ХГСА | Ограниченно свариваемая. Требуетсяподогрев и последующая термообработка. |
|  | 38Х2Н2МА |  | Не применяется для сварных работ |
|  | 40ХН2МА | Сталь: 40ХГТ, 40ХГР, 30Х3МФ, 45ХН2МФА | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 40Х2Н2МА | Сталь: 38Х2Н2МА | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 38ХН3МА | Сталь: 38ХН3ВА | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 18Х2Н4МА | Сталь: 20Х2Н4А | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 30ХГСА | Сталь: 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 35ХГСА | Сталь: 30ХГС, 30ХГСА, 30ХГТ, 35ХМ | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 30ХГСН2А |  | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 38ХГН | Сталь: 38ХГНМ | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 20ХГНР | Сталь: 20ХН3А | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 20ХН2М | Сталь: 20ХГР, 15ХР, 20ХНР, 20ХГНР | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 30ХН2МФА | Сталь: 30ХН2ВФА | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 36Х2Н2МФА |  | Трудно-свариваемая. |
|  | 38ХН3МФА |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 45ХН2МФА |  | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 20ХН4ФА | Сталь: 18Х2Н4МА | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 38Х2МЮА | Сталь: 38Х2ЮА, 38ХВФЮ, 38Х2Ю, 20Х3МВФ | Не применяется для сварных конструкций |
| 5520-79 | 16К 18К |  | Сваривается без ограничений |
|  | 20К |  | Сваривается без ограничений |
|  | 22К |  | Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
| 5632-72 | 40Х9С2 |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 40Х10С2М |  | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 08Х13 12Х13 20Х13 25Х13Н2 | Сталь: 12Х13, 12Х18Н9Т Сталь: 20Х13 Сталь: 12Х13, 14Х17Н2 | Ограниченно свариваемая. Подогрев и термообработка применяются в зависимости от метода сварки, вида и назначения конструкций |
|  | 30Х13 40Х13 |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 10Х14АГ16 | Сталь: 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т | Сваривается без ограничений |
|  | 12Х17 | Сталь: 12Х18Н9Т | Не рекомендуется для сварных конструкций. Трудно-свариваемая |
|  | 08Х17Т, 08Х18Т1 | Сталь: 12Х17, 08Х18Т1, 08Х17Т | Ограниченно свариваемая |
|  | 95Х18 |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 15Х25Т | Сталь: 12Х18Н10Т | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 15Х28 | Сталь: 15Х25Т, 20Х23Н18 | Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
|  | 20Х23Н13 |  | Ограниченно свариваемая |
|  | 20Х23Н18 | Сталь: 10Х25Т, 20Х23Н13 | Ограниченно свариваемая |
|  | 10Х23Н10 |  | Ограниченно свариваемая |
|  | 20Х25Н20С |  | Ограниченно свариваемая |
|  | 15Х12ВНМФ |  | Трудно-свариваемая |
|  | 20Х12ВНМФ | Сталь: 15Х12ВНМФ, 18Х11МНФБ | Трудно-свариваемая |
|  | 37Х12Н8Г2МФБ |  | Ограниченно свариваемая |
|  | 13Х11Н2В2МФ |  | Ограниченно свариваемая |
|  | 45Х14Н14В2М |  | Трудно-свариваемая |
|  | 40Х15Н7Г7Ф2МС |  | Трудно-свариваемая |
|  | 08Х17Н13М21 | Сталь: 10Х17Н13М21 | Хорошо свариваемая |
|  | 10Х17Н3М2Т |  | Хорошо свариваемая |
|  | 31Х19Н9МВБТ |  | Трудно-свариваемая |
|  | 10Х14Г14Н4Т | Сталь: 20Х13Н4Г9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | Сваривается удовлетворительно |
|  | 14Х17Н2 | Сталь: 20Х17Н2 | Хорошо свариваемая |
|  | 12Х18Н9 17Х18Н9 | Сталь: 20Х13Н4Г9, 10Х14Г14Н4Т, 20Х13Н4Г9 | Сваривается без ограничений |
|  | 08Х18Н10 08Х18Н10Т 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т | Сталь: 12Х18Н10Т, Сталь: 15Х25Т, 08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 08Х17Т | Сваривается без ограничений |
|  | 12Х18Н12Т | Сталь: 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т | Ограниченно сваривается |
|  | 08Х18Г8Н2Т | Сталь: 12Х18Н9 | Сваривается без ограничений |
|  | 20Х20Н14С2 |  | Сваривается без ограничений |
|  | 12Х25Н16Г7АР |  | Сваривается без ограничений |
|  | 08Х22Н6Т | Сталь: 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | Сваривается без ограничений |
|  | 06ХН28МДТ | Сплав: 03ХН28МДТ | Сваривается без ограничений |
|  | ХН35ВТ |  | Трудно-свариваемая |
|  | ХН35ВТЮ |  | Трудно-свариваемая |
|  | ХН70Ю |  | Ограниченно сваривается |
|  | ХН70ВМЮТ |  | Трудно-свариваемая |
|  | ХН70ВМТЮФ |  | Трудно-свариваемая |
|  | ХН77ТЮР |  | Трудно-свариваемая |
|  | ХН78Т | Сплав: ХН38Т, Сталь: 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18 | Трудно-свариваемая |
|  | ХН80ТБЮ |  | Трудно-свариваемая |
| 5781-82 | 20ХГ2Ц |  | Сваривается без ограничений |
|  | 35ГС 25Г2С | Сталь: Ст5сп, Ст6, Ст5пс | Сваривается без ограничений |
| 5950-73 | ХВ4Ф |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 9Х1 | Сталь: 9х2 | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 9ХС | Сталь: ХВГ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | ХВГ | Сталь: 9ХС, 9ХВГ, ШХ15СГ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 9ХВГ | Сталь: ХВГ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | Х6ВФ | Сталь: Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | Не применяется для сварных конструкций |
|  | Х12, Х12ВМФ | Сталь: Х12МФ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | Х12МФ Х12Ф1 | Сталь: Х6ВФ, Х12Ф1, Х12ВМФ Сталь: Х6ВФ, Х6ВФМ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 7ХГ2ВМФ |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 7Х3 8Х3 | Сталь: 8Х3 Сталь: 7Х3 | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 5ХНМ | Сталь: 5ХНВ, 5ХГМ, 4ХМФС, 5ХНВС, 4Х5В2ФС | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 5ХГМ | Сталь: 5ХНМ, 5ХНВ, 6ХВС, 5ХНС, 5ХНСВ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 4ЗМФС |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 4Х5МФС |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 4ХМФ1С |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 3Х3МХФ |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 6ХС |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 4ХВ2С | Сталь: 4Х5В2ФС, 4Х3В2М2 | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 5ХВ2СФ 6ХВ2С | Сталь: 6ХВ2С Сталь: 6ХЗФС | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 6ХВГ |  | Не применяется для сварных конструкций |
| 9045-80 | 08Ю |  | Сваривается без ограничений |
| 14959-79 | 65 70 | Сталь: 60, 70 65Г | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 75 | Сталь: 70, 80, 85 | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 85 | Сталь: 70, 75, 80 | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 60Г | Сталь: 65Г | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 65Г | Сталь: 70, У8А, 70Г, 60С2А, 9ХС, 50ХФА, 60С2, 55С2 | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 55С2 | Сталь: 50С2, 60С2, 35Х2АФ | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 60С2 60С2А | Сталь: 55С2, 50ХФА, 60С2Н2А, 60С2Г, 50ХФА | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 70С3А |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 55ХГР |  | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 50ХФА | Сталь: 60С2А, 50ХГФА, 9ХС | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 60С2ХА | Сталь: 60С2ХФА, 60С2Н2А | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 60С2ХФА | Сталь: 60С2А, 60С2ХА, 9ХС, 60С2ВА | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 65С2ВА | Сталь: 60С2А, 60С2ХА | Не применяется для сварных конструкций |
|  | 60С2Н2А | Сталь: 60С2А, 60С2ХА | Не применяется для сварных конструкций |
| 19265-73 | Р18 |  | При стыковой электросварке со сталью 45 и 40Х свариваемость хорошая |
|  | Р6М5К5 |  | При стыковой электросварке со сталью 45 и 40Х свариваемость хорошая |
|  | Р9М4К8 |  | При стыковой электросварке со сталью 45 и 40Х свариваемость хорошая |
| 19281-89 | 09Г2 | Сталь: 09Г2С, 10Г2 | Сваривается без ограничений |
|  | 14Г2 | Сталь: 15ХСНД | Ограниченно свариваемая |
|  | 12ГС | Сталь: 15ГС | Сваривается без ограничений |
|  | 16ГС | Сталь: 17ГС | Сваривается без ограничений |
|  | 17ГС | Сталь: 16ГС | Сваривается без ограничений |
|  | 17Г1С | Сталь: 17ГС | Сваривается без ограничений |
|  | 09Г2С | Сталь: 10Г2С, 09Г2 | Сваривается без ограничений |
|  | 10Г2С1 | Сталь: 10Г2С1Д | Сваривается без ограничений |
|  | 10Г2БД | Сталь: 10Г2Б | Сваривается без ограничений |
|  | 15Г2СФД |  | Сваривается без ограничений |
|  | 14Г2АФ | Сталь: 16Г2АФ | Сваривается без ограничений |
|  | 16Г2АФ | Сталь: 14Г2АФ | Сваривается без ограничений |
|  | 18Г2ФАпс | Сталь: 15Г2ФАДпс, 16Г2АФ, 10ХСНД, 15ХСНД | Сваривается без ограничений |
|  | 14ХГС | Сталь: 15ХСНД, 16ГС | Сваривается без ограничений |
|  | 15Г2АФДпс | Сталь: 16Г2АФ, 18Г2АФпс, 10ХСНД | Сваривается без ограничений |
|  | 10ХСНД | Сталь: 16Г2АФ | Сваривается без ограничений |
|  | 10ХНДП |  | Сваривается без ограничений |
|  | 15ХСНД | Сталь: 16Г2АФ, 14ХГС, 16ГС | Сваривается без ограничений |
| 20072-72 | 12МХ |  | Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая обработка |
|  | 12Х1МФ |  | Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая обработка |
|  | 25Х1МФ |  | Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая обработка |
|  | 20Х3МВФ |  | Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая |
|  | 15Х5М |  | Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая обработка |

|  |  | ЛИТЕРАТУРА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки ГОСТ 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия ГОСТ 1435-90 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 5950-73 Прутки и полосы из инструментальной легированной стали. Технические условия ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия ГОСТ 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия ГОСТ 19265-73 Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая Сварка, резка и пайка металлов / К.К. Хренов. М., Машиностроение, 1970, 408 с. Справочник конструктора–машиностроителя. Т.3 / В.И. Анурьев. М.: Машиностроение. 2000. 859 с. Марочник сталей и сплавов / В.Г. Сорокин, А.В. Волосникова. – М.: Машиностроение, 1989. – 640 с. Инструментальные стали. Справочник / Л.А. Позняк. М., Металлургия, 1977, 168 с. |  |