Рекомендуемые для эксплуатации классы вязкости моторных масел по

ГОСТ 17479.1-85 в зависимости от температуры окружающего воздуха, °С

Примечание: в скобках приведены классы вязкости масел SAE-SAEj 300

Перечень моторных масел, допущенных для эксплуатации двигателей ЯМЗ

1. Масла для двигателей без турбонаддува (ЯМЗ-1-97)

(ЯМЗ-236М2, А, Г, Д; ЯМЗ-238М2, АМ2, ГМ2, КМ2, АК; ЯМЗ-240М2 всех комплектаций)

| Марка масла | Номер стандарта | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| М-10-Г2(к) М-8-Г2(к) | ГОСТ 8581-78 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» ОАО «Норси» ОАО «Рязанский НПЗ» ОАО «Завод им. Шаумяна» ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Ярославский НПЗ им. Менделеева» ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» |
| М-10-Г2(и) М-8-Г2(и) | ТУ 0253-077-00148636-96 изм. 1, 2 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
| М-6з/10-В | ГОСТ 10541-78 | ОАО «Норси» ОАО «УфаНефтехим» |
| М-6з/12-Г | ТУ 0253-011-00151742-95 | АО «Кременчугский НПЗ» |
| Славол М-3042У (М-10-Г2у) Славол М-2042У (М-8-Г2у) | ТУ У 13932946.015-96 | НПП «Присадки» |
| Лукойл Стандарт SAE 10W-30, АРI SF/CC | ТУ 0253-072-00148636-95 изм. 1-8 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |

Примечание:

- Для двигателей без турбонаддува допускается использование масел групп ЯМЗ-2-97  ЯМЗ-4-02 с увеличенным в два раза сроком смены.

- Для двигателей ЯМЗ без турбонаддува, работающих за рубежом, допускается применение импортных моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже группы CD.

2. Масла для форсированных двигателей с турбонаддувом (ЯМЗ-2-97  ЯМЗ-3-02)

(ЯМЗ-236НЕ, БЕ, Б, ДК; ЯМЗ-238ДЕ, БЕ, Б, Д, БК, ДК, НД3, НД4, НД5;

ЯМЗ-240ПМ2, НМ2; ЯМЗ-8401.10, 845.10, 850.10 всех комплектаций)

| Марка масла | Номер стандарта | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| М-10-Д2(м) М-8-Д2(м) | ГОСТ 8581-78 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» ОАО «Завод им. Шаумяна» ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» АО «Азмол» г. Бердянск ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» ОАО «Рязанский НПЗ» ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» |
| Consol М-10-Д 2 (м) Consol М-8-Д 2 (м) | ГОСТ 8581-78 | ООО “ВИАЛ ОЙЛ”, г. Москва |
| Омскойл-Турбо 2 (М-10-Д2(м)) | ТУ 38.301-19-110-97 изм. 1-4 | ОАО «Омский НПЗ» |
| Сам-Ойл-4126 М-10-Д2(м) | ТУ 38301-13-008-97 | ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» |
| Сам-Ойл-4127 М-6з/14-Д(м) | ТУ 38301-13-008-97 | ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» |
| ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, АРI СF-4/SG) М-6з/14Д(м) | ТУ 38.601-07-039-98 | ООО «НОРСИ», г.Кстово |
| ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, АРI СD/SF) М-6з/14Д(м) | ТУ 0253-004-00148599-00 с изм. 1 | ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» |

Примечание:

- Для двигателей с турбонаддувом допускается использование масел групп ЯМЗ-4-02 .

- Для двигателей, удовлетворяющих экологическим нормам Евро-1, срок смены рекомендованных масел по сравнению с двигателями Евро-0 увеличен в 2 раза.

- Для двигателей ЯМЗ с турбонаддувом, работающих за рубежом, допускается применение импортных моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже группы CF-4.

3. Масла для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом,

удовлетворяющих экологическим нормативам Евро-2 (ЯМЗ-4-02)

(ЯМЗ-236НЕ2, БЕ2; ЯМЗ-7601.10; ЯМЗ-238ДЕ2, БЕ2; ЯМЗ-7511.10 всех комплектаций)

| Марка масла | Номер стандарта | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| ЮТЕК Супердизель (SAE 10W-40, АРI СF-4/SG) М-5з/14-Е | ТУ 0253-312-05742746-03 с изм. 1 | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» |
| ЮТЕК Супердизель (SAE 10W-40, АРI СF-4/SG) М-6з/14-Е |  |  |
| ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, АРI СF-4/SG) М-5з/14-Е | ТУ 0253-075-00148636-99 изм. 1..6 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
| Рольс Турбо (SAE 15W-40, АРI СF-4/SF) М-5з/14-Е | ТУ 38.301-41-185-99 | ОАО «Рязанский НПЗ» |
| ЛУКОЙЛ-авангард (SAE 15W-40, АРI СG-4/SJ) М-5з/14-Е | ТУ 0253-102-00148636-00 с изм. 1..4 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
| Спектрол Чемпион (SAE 15W-40, АРI СF-4/SG) М-5з/14-Е | ТУ 0253-15-06913380-98 | ЗАО ПГ «Спектр-Авто» г.Москва |
| Essolube ХТ-4 (SAE 15W-40, АРI СF-4/CF) | – | Компания Exxon Mobil |
| Consol Титан Транзит (SAE 15W-40, API CF-4/SG) М-5з /14-Е | ТУ 0253-007-17280618-2000 | ООО “ВИАЛ ОЙЛ”, г. Москва |
| Shell Rimula D (SAE 10W-30, API CF-4/SG) | – | Shell East Europe Co |
| Shell Rimula D (SAE 15W-40, API CF-4/SG) |  |  |

Примечание:

- Для двигателей с турбонаддувом, удовлетворяющих экологическим нормативам Евро-2, допускается использование масел групп ЯМЗ-2-97  ЯМЗ-3-02 со сроком смены вдвое меньшим, чем для масел групп ЯМЗ-4-02.

- Для двигателей ЯМЗ с турбонаддувом, удовлетворяющих экологическим нормативам Евро-2 и работающих за рубежом, допускается применение импортных моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже группы CG-4.

Примерное соответствие между классами вязкости моторных масел по SAE J-300 и ГОСТ 17479.1-85

| SAE J-300 Dec 99 |  |  |  |  |  | ГОСТ 17479.1-85 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости | Вязкости |  |  |  |  | Класс вязкости | Вязкость кинематическая |  |  |
|  | При низких температурах |  | При высоких температурах |  |  |  | *** |  |  |
|  | Запуск* | Подача** | Кинематическая *** |  | Высокий сдвиг **** |  | При -18°С | при 100°С |  |
|  | сП, при °С | сП, при °С | сСт, при 100°С |  | сП, при 150°С и 106 с-1 |  | сСт | сСт | сСт |
|  | Макс | Макс. без пред.текуч | Мин. | Макс. | Мин. |  | Макс. | Мин. | Макс. |
|  | 6200 при -35 | 60000 при -40 | 3,8 | –––––– | –––––– |  |  |  |  |
| 5W | 6600 при -30 | 60000 при -35 | 3,8 | –––––– | –––––– | 3з | 1250 | 3,8 | –––––– |
| 10W | 7000 при -25 | 60000 при -30 | 4,1 | –––––– | –––––– | 4з | 2600 | 4,1 | –––––– |
| 15W | 7000 при -20 | 60000 при -25 | 5,6 | –––––– | –––––– | 5з | 6000 | 5,6 | –––––– |
| 20W | 9500 при -15 | 60000 при -20 | 5,6 | –––––– | –––––– | 6з | 10400 | 5,6 | –––––– |
| 25W | 13000 при -10 | 60000 при -15 | 9,3 | –––––– | –––––– | 6 | –––––– | 5,6 | 7,0 |
| 20 | –––––– | –––––– | 5,6 | <9,3 | 2,6 | 8 | –––––– | 7,0 | 9,3 |
| 30 | –––––– | –––––– | 9,3 | <12,5 | 2,9 | 10 12 | –––––– | 9,3 11,5 | 11,5 12,5 |
| 40 | –––––– | –––––– | 12,5 | <16,3 | 2,9(0W,5W,10W) 3,7(40,15W,20W,25W) | 14 16 | –––––– | 12,5 14,5 | 14,5 16,3 |
| 50 | –––––– | –––––– | 16,3 | <21,9 | 3,7 | 20 | –––––– | 16,3 | 21,9 |
| 60 | –––––– | –––––– | 21,9 | <26,1 | 3,7 | 24 | –––––– | 21,9 | 26,1 |

Примечание:

1 сП = 1 мПа; 1 сСт = 1 мм2 / с.

*ASTM 2602, ASTM D5293; **ASTM D4684; ***ASTMD445, ГОСТ 33; ****ASTM D4683, ASTM D4741, CEC L-36-F-90.

ASTM – Американская ассоциация испытаний и материалов.

ГОСТ – Государственный стандарт (Россия).

SAE – общество инженеров автомобилистов (США).

СЕС – Европейский координационный Совет по разработке методов испытаний смазочных материалов и топлив для двигателей.

Примерное соответствие уровня эксплуатационных свойств масел

по разным классификациям *

| Обозначение масел по РД 37.319.034-97 ОАО «Автодизель» | Примерное соответствие по |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СТО ААИ 003-98 | ГОСТ 17479.1-85 | API |
| ЯМЗ-1-97 | Д1 | Г2 | CC |
| ЯМЗ-2-97 | Д2 | Д | CD |
| ЯМЗ-3-02 | Д3 | Е | CF-4 |
| ЯМЗ-4-02 |  |  | CG-4 |

- СТО ААИ 003-98 – Стандарт Ассоциации автомобильных инженеров РФ «Масла моторные для автомобильных двигателей. Классификация, обозначение и технические требования».

- ГОСТ 17479.1-85 – Стандарт «Масла моторные. Классификация и обозначение».

- API – Американский институт нефти.