|  | Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания «Горностай» Юридический адрес: 623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Бажова, д.11, кв. 83 ИНН 6679091721 КПП 667901001 ОГРН 1169658047338 Банковские реквизиты предприятия: р/с 40702810116540029403 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 e-mail: mineralp@mail.ru Тел/факс: (982) 736-59-19, (343)502-31-45 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ от «____» _________ 2017г

на партию муки известняковой ГОСТ 14050-93

Наименование товара: Мука известняковая марка А, 1 класс, 2 группа

Партия № ________ от «_____» ___________ 2017г

1. Таблица № 1. Размеры фракции

| № | Наименование | Ед. изм. | Фракция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фракция | мм | 0 - 2,5 |

2.Таблица № 2 Физико-химический показатели

| № | Наименование показателя | Требование ГОСТ 14050-93 | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная массовая доля CaCO3+Mg, % не менее | 80 | 83.65 |
| 2 | Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии, МПа | Св. 60 | 82 |
| 3 | Зерновой состав, % полные остатки на ситах: |  |  |
|  | 5мм не более | 0 | 0 |
|  | 3мм не более | 3* | 2 |
|  | 1мм не более | 25 | 20 |
| 4 | Массовая доля влаги, %, не более: |  |  |
|  | Октябрь-март |  |  |
|  | 2 группа | 6 | 5 |
|  | Апрель-сентябрь |  |  |
|  | 2 группа | 6 | 5 |
| 5 | Показатель активно действующего вещества (АДВ), %, не менее: | 78 | 83,6 |
| 6 | Пористость Vпор, г/см3 (по ГОСТ 30629-99, п.6.3.4) | - | 0,73 |
| 7 | Морозостойкость – потеря прочности горной породы после 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания ДR, % (по ГОСТ 30629-99, п. 6.10) | - | 1,0 |

* Для известняковой (доломитовой) муки марки А класса 1 (группа 2) допускается остаток на сите 3 мм не более 5%.

3. Известняковая мука нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.005)

4. Предельно допустимая концентрация пыли при погрузке и выгрузке – 6мг/м3.

Начальник ОТК:     				                         	Смирнов В.Т.

«_____»___________2017г.