|  | Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания «Горностай» Юридический адрес: 623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Бажова, д.11, кв. 83 ИНН 6679091721 КПП 667901001 ОГРН 1169658047338 Банковские реквизиты предприятия: р/с 40702810116540029403 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 e-mail: mineralp@mail.ru Тел/факс: (982) 736-59-19, (343)502-31-45 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ______  от «______»  __________   2017 г

на партию муки известняковой ГОСТ 26826-86

Наименование товара: Мука известняковая

1. Таблица № 1. Размеры фракции

| № | Наименование | Ед. изм. | Фракция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фракция | мм | 0-0,16 |

2.Таблица № 2 Физико-химический показатели

| № | Показатель (НД на метод испытаний) | Требование ГОСТ 26826-86 | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная доля CaCO3+MgCO3 в перечете на сухое вещество, % не менее | 85 | 98 |
| 2 | В том числе массовая доля Са, %, не менее | 32 | 36 |
| 3 | Массовая доля нерастворимого в HCI остатка, %, не более | 5 | 2 |
| 4 | Массовая доля невредных примесей окисей железа и алюминия и др.), % не более | 8 | 2 |
| 5 | Массовая доля ядовитых примесей, %, не более |  |  |
|  | Фтора | 0,15 | 0 |
|  | Мышьяка | 0,006 | 0 |
|  | Свинца | 0,002 | 0 |
| 7 | Массовая доля металломагнитных примесей до 2 мм включительно на 1 кг продукта, мг, не более | 100 | 0,3 |
|  | Наличие металлических частиц с острыми краями | не допускается | нет |

3.Таблица № 3 Гранулометрический состав

| № | Показатель (НД на метод испытаний) | Требование ГОСТ 26826-86 | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля влаги, %, не более | 6 | 0,2 |
| 2 | Гранулометрический состав, %, частные остатки на ситах с диаметром отверстий, мм: 10 5 3 1 | не допускаются не допускаются не более 8 не нормируются | 0 0 0 не норм. |
| Фракционный состав | Наибольший размер частиц (d 98%) | не норм. | 215 мкм |
|  | Средний размер частиц (d 50 %) | 51-72 мкм | 55 мкм |

Начальник ОТК:                                                                                       Смирнов В.Т.

«_____»___________2017 г.