- Техническая информация

Эластоспрей 1622/33

Страница 	1 / 3

Версия	02 (03/2015)

Область применения:

Полиуретановая система для изготовления жёсткого пенополиуретана. Применяется для бесшовной  гидроизоляции, наружной и внутренней изоляции жилых и промышленных зданий (крыш, не предназначенных для ходьбы), а также внутренней изоляции складских помещений, коровников и сельскохозяйственных производственных зданий, предотвращения образования конденсата на кровле промышленных зданий, тепло- и хладоизоляции складских емкостей, холодильников, контейнеров и грузовых судов. В связи с коротким временем реакции очень хорошо подходит для «напыления над головой». Согласно ДИН 4102, часть 1, относится к классу строительных материалов В 2. Потребителю следует проверить пригодность материала перед коммерческим использованием.

Химический состав

Компонент A:  готовый к использованию полиольный компонент, содержит полиолы, катализаторы, стабилизаторы, огнезащитные добавки и озонобезопасный вспениватель R365/227.

Компонент  Б: полимерный дифенилметандиизоцианат IsoPMDI 92140  (Lupranat M 20 S)

производства  фирмы BASF Polyurethanes GmbH (БАСФ Полиуретаны ГмбХ).

Форма поставки:

Форма поставки – по согласованию с нашим отделом продаж.

Хранение, подготовка

Полиуретановые компоненты чувствительны к влаге. Они должны всегда храниться в плотно закрытых емкостях. Дополнительная информация содержится в отдельном информационном листе «Указания по входному контролю, хранению, подготовке материала и утилизации отходов», а также в листах данных по отдельным компонентам.

Переработка:

Переработка производится в соответствии с данными переработки и рекомендациями наших технических консультантов.

Возможная опасность:

Компонент Б (изоцианатный компонент) раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Возможна сенсибилизация посредством вдыхания и контакта с кожей. МДИ опасен для здоровья при вдыхании. При переработке обязательно соблюдать меры предосторожности, описанные в листах данных безопасности. То же самое действительно и для возможной опасности компонента А (полиольного компонента), а также и для других дополнительных компонентов. См. также наш отдельный информационный листок «Меры безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем». Воспользуйтесь нашим предложением на проведение тренинга по теме: «Безопасное обращение с изоцианатами».

Утилизация отходов:

Более подробную информацию можно найти в предписаниях, действующих в каждой отдельной стране.

Товары широкого потребления, медицинские товары:

Если из продуктов фирмы БАСФ Полиуретаны ГмбХ предусматривается изготавливать продукты широкого потребления (например: товары, контактирующие с продуктами, кожей, игрушки) или медицинские товары, то следует учитывать национальные и международные законы и постановления. Там, где таковые не существуют, медицинские продукты и товары широкого потребления должны отвечать действующим требованиям Европейского Союза. Настоятельно рекомендуется обращаться в отдел сбыта и отдел экологии и безопасности продукта фирмы БАСФ Полиуретаны ГмбХ.

| Эластоспрей 1622/33 Страница 2 / 3 Версия 02 (03/2015) |  |
| --- | --- |

Характеристики компонентов:

| Показатель | Ед. изм. | Комп. А | Комп. Б | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность (20°C) | г/см3 | 1,18 | 1,23 | DIN 51 757 |
| Вязкость (20°C) динамическая | мПа·с | 380 | 300 | DIN 53 018 |
| Срок хранения | месяц | 3 | 6 |  |

Данные по переработке:

Испытание в стакане (технологическая проба):

| Показатель | Единица измерения | Значение | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовая рецептура | Комп.А | 100.0 вec.частей Эластоспрей 1622/33 |  |
|  | Комп.Б | 107.0 вес.частей IsoPMDI 92140 |  |
| Температура компонентов | °C | 20 ± 0,5 |  |
| Соотношение компонентов | Вес.частей | А : Б = 100 : 107 |  |
| Время старта | с | 3 - 4 | п.6.1ТУ2224-042-54409607-2014 |
| Время гелеобразования | с | 7 ± 3 |  |
| Время подъема | с | 16 ± 3 |  |
| Кажущаяся плотность (при свободном вспенивании) | кг/м3 | 30 ± 2 |  |
| Массовая доля воды | % | 2,00 ± 0,05 | п.6.2ТУ2224-042-54409607-2014 |
| Ввиду исключительно короткого времени реакции, может перерабатываться только на машинах, специально предназначенных для способа напыления. При использовании в качестве ненесущего основания рыхлого, осыпающегося бетона или кирпичной кладки, алюминия или оцинкованной листовой стали и т.д . необходима предварительная обработка средством, улучшающим адгезию. Напыляемое основание должно быть чистым, сухим, не иметь жировых пятен и прилипших частиц. |  |  |  |
| Обогрев шлангов | °С | 35 – 50 |  |
| Температура поверхности, не менее | °С | 10, оптимально 15 |  |

| Эластоспрей 1622/33 Страница 3 / 3 Версия 02 (03/2015) |  |
| --- | --- |

Физические свойства:

| Показатель | Единица измерения | Значение | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (в ядре) | 30 | кг/м3 | DIN EN ISO 845 |
| Прочность при сжатии | 0,22 | Н/мм2 | DIN 53 421 |
| Сжатие | 10,0 | % | DIN 53 421 |
| Прочность при изгибе | 0,320 | Н/мм2 | DIN 53 423 |
| Прогиб | 20 | мм | DIN 53 423 |
| Водопоглощение после 168 ч | 2,5 | об. % | DIN 53 428 |
| Теплопроводность при +23°C | 0,0209 | Вт/мК | DIN 52 612 |
| Коэффициент паропроницаемости | 50 |  | DIN 52 615 |
| Содержание закрытых ячеек | 95 | % | ISO 4590 |
| Характеристика огнестойкости | В 2 E |  | DIN 4102, часть1 |

 = зарегистрированный знак BASF

Данные, указанные в настоящей памятке, основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Указанные данные являются ориентировочными и не представляют собой спецификации или, соответственно, гарантированных свойств. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Соответствующим образом защищённые права, а также существующие законы и предписания, должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

БАСФ Полиуретанес ГмбХ					Тел.   		+49 (0) 5443/12-0

А/я 1140					Факс  		+49 (0) 5443/12-2474

D-49440 Лемфёрде			                	Эл.почта: 	pu-hartschaum@basf.com

Германия					Интернет: 	www.pu.basf.eu