Статья: «Разновидности деревянных контейнеров для хранения картофеля, лука, капусты»

г. Москва, ГК «ПК-Ларго», www.pk-largo.ru, +7(495)776-01-10

Данной статьёй, нам бы хотелось внести некую систематизацию в подходе к выбору деревянных контейнеров для хранения овощей на овощехранилищах.

За 5 лет нашей работы в данной области, мы поняли несколько основных моментов: ГОСТы СССР и РФ не работают, каждый клиент придумывает то, что хочет, не задумываясь о последствиях, что печально, так как они бывают очень серьёзные (разрушение контейнера, заваливания штабеля хранения, человеческие жертвы и т.п.).

Увы, но тара для хранения, у нас в АПК, финансируется по остаточному принципу.

Почему не работают ГОСТы? Ответ: Получается дорогое изделие.

Попробуем решить задачу и разработать ТУ приближенное к ГОСТам, но с меньшими финансовыми затратами.

Рассмотрим пример:

Закладываем на хранение: картофель (возьмём среднюю плотность  700 кг/м3)

Ярустность хранения (штабелирование): от 2 до 8 рядов

Размер контейнера: 1200 * 1600 высота 1200 мм, в 95% случаев заказчик просит сделать именно такой размер контейнера, обусловлено размером овощехранилища и веяниями с запада.

Из полученных вводных легко определяем:

- контейнер вмещает до 1400 кг картофеля

- давление на нижний ящик в штабеле от 1400 до 9 800 кг (от 2 до 8 рядов), чтобы вы понимали, это нужно два трактора дт-75 поставить на контейнер.

- распирающие давление в ящике до 7 атмосфер ( для сравнения в покрышкам легкового автомобиля до 3 атмосфер).

Начнём выбирать разновидность контейнера:

1) Тип (вид) использованной древесины:

- Хвоя (Ель, Сосна и т.п.) (хорошо, долговечно)

- Листва (Осина, береза и т.п.) ( бюджетный вариант, есть ограничения)

- Смешанный тип (например, в целях экономии настил поддона, для контейнера изготавливается из листанных пород, остальные детали из хвойных пород древесины)

2) Характеристики древесины:

- Влажность

- Естественная влажность от 25% (90 % всех наших заказов), есть ограничения в использование лиственных пород древесины.

- Сухая древесина( камерная сушка). Контейнер класса ЭЛИТ, цена его на десятки процентов превышает цену стандартного контейнера.

- Сорт древесины. (Описываются пороки древесины, которые допустимы в конструкции контейнера).

- Линейные размеры заготовки (доска толщиной и шириной, .брус толщиной и шириной)

- Тип обработки древесины, качество поверхности.

3) Конструкция контейнера. Особенности скелета контейнера. Тип сборки.

Более подробная информация по разновидности деревянных контейнеров, будет во второй части статьи.